изоляционная лента, ТМ «STEKKER», серии: INTP

Модели intp8-255-1, intp8-255-10

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Назначение изделия:

- Высоковольтная самослипающаяся изоляционная лента тм «Stekker» обладает высокими электроизоляционными свойствами.

- Изолента предназначена для простого и быстрого изолирования, герметизации соединений электрических линий, ремонта поврежденной изоляции номинальным напряжением до 10кВ.

- При намотке изоленты происходит процесс самослипания с образованием сплошного герметичного слоя резины, обладающего диэлектрическими и влагозащитными свойствами.

- Технические характеристики

| Модель | INTP8-255-1 | INTP8-255-10 |
| --- | --- | --- |
| Ширина ленты, мм | 25 |  |
| Длина ленты в катушке, м | 5 |  |
| Толщина ленты, мм | 0.76 |  |
| Изоляция проводов, работающих под напряжением, кВ | до 1 | до 10 |
| Прочность на растяжение, Н/см2 | >180 |  |
| Материал изделия | 30% - натуральная резина, 20% - бутадиен-стирольный каучук, 50% - кальциевая пудра |  |
| Габаритные размеры | Указаны на упаковке |  |
| Рабочая температура | -50... +90°С |  |
| Климатическое исполнение | У1 |  |
| Цвет ленты | Черный |  |
| Срок службы | 5 лет |  |

- Правила использования:

  - Перед использованием провести внешний осмотр на предмет нарушения формы.

  - Изолируемый объект должен быть отключен от сети.

  - Монтаж изоленты:

- Отмотайте небольшой конец изоленты от рулона, снимите защитный слой, приклейте на изолируемый участок объекта.

- С умеренной степенью натяжения наматывайте изоленту на необходимый участок, постепенно снимая защитный слой.

- Требуемый результат достигается при 2-3 слоях равномерной намотки.

  - Демонтаж изоленты.

- Изоленту следует разрезать вдоль изолированного участка объекта и снять.

  - Ограничения в использовании

- Рабочая температура изоленты составляет -50…+90°С.

- Требования безопасности

  - Лента трудновоспламеняема, горит при открытом огне и затухает при вынесении из пламени.

  - В процессе эксплуатации изолента может выделять вредные пары.

  - Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

- Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в сухом отапливаемом помещении при отсутствии химически агрессивной среды. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

- Транспортировка

Продукция в упаковке пригодна для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

По окончании срока эксплуатации необходимо утилизировать в соответствии с правилами действующего законодательства РФ.

- Сертификация

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

- Информация об изготовителе

Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай.

Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26

Произведено в Китае.

- Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок хранения товара составляет 1 год (12 месяцев) с даты изготовления.

- Гарантийный обязательства не выполняются в тех случаях, когда нарушены правила использования и хранения изделия, приведенные в данной инструкции; когда изделие использовалось не по назначению; когда механические повреждения вызваны транспортировкой или хранением.

- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара, Поставщик не производит гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара.

- Началом гарантийного срока считается дата производства товара, которая указана на изделии.