изоляционная лента, ТМ «STEKKER», серии: INTP

Модели intp01315-10, intp01315-20, intp01319-10, intp01319-20

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Назначение изделия:

- Поливинилхлоридная электроизоляционная лента с липким слоем (далее – лента) тм «Stekker» серии INTP предназначена для изоляции проводов и кабелей при ремонте и сращивании электрокабелей с неметаллическими оболочками, работающих в статическом состоянии под напряжением до 600В.

- Технические характеристики

| Модель | intp01315-10 | intp01315-20 | intp01319-10 | intp01319-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина ленты, мм | 15 |  | 19 |  |
| Длина ленты в катушке, м | 10 | 20 | 10 | 20 |
| Толщина ленты, мм | 0.13 |  |  |  |
| Изоляция проводов, работающих под напряжение, В | до 600 |  |  |  |
| Напряжение пробоя, не менее | 4500В |  |  |  |
| Степень удлинения при разрыве (не менее), % | 180 |  |  |  |
| Материал изделия | ПВХ |  |  |  |
| Габаритные размеры | Указаны на упаковке |  |  |  |
| Рабочая температура | -30... +80°С |  |  |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ5 |  |  |  |
| Цвет ленты | Указаны на упаковке |  |  |  |
| Срок службы | 20 лет |  |  |  |

- Правила использования:

  - Перед использованием провести внешний осмотр на предмет нарушения формы.

  - Изолируемый объект должен быть отключен от сети.

  - Монтаж изоленты:

- Отмотайте небольшой конец ленты от рулона и приклейте на изолируемый участок объекта.

- С умеренной степенью натяжения наматывайте ленту на необходимый участок.

- Требуемый результат достигается при 2-3 слоях равномерной намотки.

  - Ограничения в использовании

- Рабочая температура ленты составляет -30…+80°С.

- Требования безопасности

  - Лента трудновоспламеняема, горит при открытом огне и затухает при вынесении из пламени.

  - В процессе эксплуатации лента не выделяет вредных веществ.

- Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в сухом отапливаемом помещении при отсутствии химически агрессивной среды.

- Транспортировка

Продукция в упаковке пригодна для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

По окончании срока эксплуатации необходимо утилизировать в соответствии с правилами действующего законодательства РФ.

- Сертификация

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

- Информация об изготовителе

Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай.

Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26

Произведено в Китае.